ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   “САХАЛИННЕРУД “
Карьер «Лиственничный»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  № 
Щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ 8267-93

	Дата отгрузки _________ 2023 г.
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов менее 370Бк/кг

	Количество щебня________   м3____


	Морозостойкость________F50________

	Марка по прочности_______600____
	Содержание пылевидных и глинистых 

частиц _______________________до 1%

	О.Н. масса__________1420    кг/м.3

	Содержание слабых пород__________ до 5%

	Содержание глины в комках____до 0,1 %

	Лещадность __________________ до 35 %

	Дата выдачи паспорта  2023 г.
	Фракция ___от 3 до 5 мм.

	Предприятие потребитель                        
                          
	

	Начальник производства                                    Н.А. Жадан

Инженер по качеству                                           А.В. Литвина


