АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САХАЛИННЕРУД»

Карьер «Лиственничный»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ № 

Скальный грунт

	Количество
	м3

	Марка по морозостойкости
	F50

	Марка по прочности
	600

	Крупность кусков
	до 200 мм.

	Объемно – насыпная масса
	1700 Кг/м3

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	Менее 370 Бк/кг

	Предприятие потребитель 
Дата отпуска материала      июль 2023 г.

	Дата выдачи паспорта    31 июля 2023 г.


Начальник производства   ______________ Н.А. Жадан
Инженер по качеству         ______________ А.В. Литвина
