АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   “САХАЛИННЕРУД “
Карьер «Лиственничный»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  № 
Щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ 8269.0-97
	Дата отгрузки _2023 г.
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов менее 370Бк/кг


	Количество щебня    м3____


	Морозостойкость________F50________

	Марка по прочности_______1000____
	Содержание пылевидных и глинистых 

частиц _______________________до 1%

	О.Н. масса__________1443   кг/м.3

	Содержание слабых пород__________ до 5%

	Содержание глины в комках____до 0,25 %

	Лещадность __________________ до 50 %

	Дата выдачи паспорта     2023 г.
	Фракция ___от 20 до 40 мм.

	Предприятие потребитель                         
     «»
	

	Инженер по качеству                                           А.В. Литвина


