АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   “САХАЛИННЕРУД “
Карьер «Лиственничный»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  № 
Щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ 8269-97
	Дата отгрузки _ 2023 г.
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов менее 370Бк/кг

	Количество щебня__м3____


	Морозостойкость________F 50________

	Марка по прочности_______1000_____
	Содержание пылевидных и глинистых 

частиц _______________________до 1%

	О.Н. масса__________1449   кг/м.3

	Содержание слабых пород__________ до 5%

	Содержание глины в комках ____до 0,25 %

	Лещадность __________________ до 50 %

	Дата выдачи паспорта  2023 г.
	Фракция ___от 40 до 70 мм.

	Предприятие потребитель                   
  «»
	

	Инженер по качеству                                           А.В. Литвина


