Общество с ограниченной ответственностью  «СахБА»

Сахалинская область г. Южно-Сахалинск пер. Энергетиков,д.3/4, стр. 1, пом. 1.  Тел.8 (4242) 43-08-32,77-74-32, 72-79-62, факс-43-44-86

ИНН 6501315595, КПП 650101001 , ОГРН 1216500003994 р/сч 40702810400300001251 АО «Дальневосточный Банк» г. Владивосток к/сч. 30101810900000000705 БИК 040507705

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

01 марта 2022 г.________________________     Л.И. Валова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций в Испытательной лаборатории ООО «СахБА»

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Конструкции и Изделия бетонные и железобетонные для строительства |  |
| 1.1 | Геометрические размеры и точность изготовления конструкции: отклонения от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности, равенства диагоналей. Качество поверхности и внешний вид. | ГОСТ 13015 |
| 1.2 | Категория поверхности бетонных и ж/б конструкций | ГОСТ 13015 |
| 1.3 | Положение арматуры, толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904 |
| 1.4 | Прочность бетона неразрушающими методами (в том числе шлифовка бетона на участке испытаний): | ГОСТ 18105 |
|  | - метод ударного импульса | ГОСТ 22690 |
|  | - метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690 |
| 1.5 | Выбуривание кернов из конструкции | ГОСТ 10180 |
| 1.6 | Резка кернов со шлифовкой торцов | ГОСТ 10180 |
| 1.7 | Прочность бетона по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570 |
| 1.8 | Плотность | ГОСТ 12730.1 |
| 1.9 | Влажность | ГОСТ 12730.2 |
| 1.10 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3 |
| 1.11 | Показатели пористости | ГОСТ 12730.4 |
| 1.12 | Водонепроницаемость |  |
|  | - метод мокрого пятна | ГОСТ 12730.5 |
|  | -экспресс метод | ГОСТ 12730.5 |
| 1.13 | Испытание нагружением. Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости | ГОСТ8829 |
| 1.14 | Положение арматуры, закладных деталей, монтажных петель, толщины защитного слоя и геометрические размеры ж/б изделия | ГОСТ 10922 ГОСТ 22904 ГОСТ 13015 |
| 1.15 | Адгезия защитных покрытий | ГОСТ 28574 |
| 2 | Бетоны. Бетонные и растворные смеси |  |
| 2.1 | Предел прочности на сжатие (серия образцов) |  |
|  | - кубы размером 150x150x150мм | ГОСТ 10180 |
|  | - кубы размером 100x100x100мм | ГОСТ 10180 |
|  | - кубы размером 70,7x70,7x70,7мм | ГОСТ 10180 |
|  | - цилиндры диаметром d 200мм, высотой hd | ГОСТ 10180 |
|  | - цилиндры диаметром d 150мм, высотой hd | ГОСТ 10180 |
|  | - цилиндры диаметром d 100мм, высотой hd | ГОСТ 10180 |
|  | - образцы неправильной формы, требующие предварительной механической торцовки и/или шлифовки | ГОСТ 10180 |
| 2.2 | Предел прочности на растяжение при изгибе (призма квадратного сечения размером 10х10х40см) | ГОСТ 10180 |
| 2.3 | Морозостойкость Базовый метод (замораживание при температуре минус 20±2°С) |  |
|  | - до 100 циклов | ГОСТ 10060 |
|  | - от 100 до 200 циклов | ГОСТ 10060 |
|  | - от 200 до 300 циклов | ГОСТ 10060 |
|  | - более 300 циклов | ГОСТ 10060 |
| 2.4 | Морозостойкость Ускоренный метод (замораживание при температуре минус 50±2°С) |  |
|  | - 2 цикла для F175 | ГОСТ 10060 |
|  | - 3 цикла для F1100 | ГОСТ 10060 |
|  | - 4 цикла для F1150 | ГОСТ 10060 |
|  | - 5 цикла для F1200, F2100 | ГОСТ 10060 |
|  | - 8 циклов для F1300 | ГОСТ 10060 |
|  | - 10 циклов для F2150 | ГОСТ 10060 |
|  | - 20 циклов для F2200 | ГОСТ 10060 |
|  | - 37 циклов для F2300 | ГОСТ 10060 |
|  | - более 37 циклов | ГОСТ10060 |
| 2.5 | Плотность | ГОСТ 12730.1 |
| 2.6 | Влажность | ГОСТ 12730.2 |
| 2.7 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3 |
| 2.8 | Водонепроницаемость |  |
|  | - метод мокрого пятна | ГОСТ 12730.5 |
|  | - экспресс метод | ГОСТ 12730.5 |
| 2.9 | Истираемость | ГОСТ 13087 |
| 2.10 | Подвижность (осадка конуса) | ГОСТ 10181 |
| 2.11 | Расслаиваемость | ГОСТ 10181 |
| 2.12 | Определение объема вовлеченного воздуха | ГОСТ 10181 |
| 2.13 | Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 10181 |
| 2.14 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | ГОСТ 10181 |
| 2.15 | Определение степени уплотняемости бетонной смеси (коэффициент уплотнения) | ГОСТ 10181 |
| 2.16 | Отбор бетонной смеси с содержанием образцов в камере нормального твердения | ГОСТ 10181 |
| 2.17 | Подбор состава бетона в т.ч. с химическими добавками, без испытания материалов | ГОСТ 27006 |
| 2.18 | Подбор состава раствора без испытания материалов | ГОСТ 27006 |
| 3 | Цементы общестроительные. Портландцемент и шлакопортландцемент. Цементы сульфатостойкие |  |
| 3.1 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ310.2 |
| 3.2 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ310.2 ГОСТ 30744 |
| 3.3 | Сроки схватывания | ГОСТ310.2 ГОСТ 30744 |
| 3.4 | Активность при пропаривании | ГОСТ310.2 |
| 3.5 | Активность в возрасте 28 суток | ГОСТ 310.4 ГОСТ 30744 |
| 3.6 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 310.3 ГОСТ 30744 |
| 3.7 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 310.4 ГОСТ 30744 |
| 3.8 | Комплексное испытание цемента | ГОСТ 10178 ГОСТ 30744 |
| 4 | Материалы строительные нерудные и заполнители пористые (Щебень и гравий из плотных горных пород, щебень из гравия, смеси песчано-гравийные, смеси щебеночно-гравийно-песчаные) |  |
| 4.1 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 25607 ГОСТ 33048 |
| 4.2 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 25607 ГОСТ 33029 |
| 4.3 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33051 |
| 4.4 | Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33055 |
| 4.5 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33026 |
| 4.6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.6.1 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм широкая фракция | ГОСТ 33053 |
| 4.7 | Дробимость щебня (гравия при сжатии) в цилиндре узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.7.1 | Дробимость щебня (гравия при сжатии) в цилиндре широкая фракция | ГОСТ 33030 |
| 4.8 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33054 |
| 4.9 | Истираемость щебня в полочном барабане. | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10 | Морозостойкость Основной метод | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10.1 | - до 100 циклов узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10.2 | - до 100 циклов широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.10.3 | - от 100 до 200 циклов узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10.4 | - от 100 до 200 циклов широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.10.5 | - от 200 до 300 циклов узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10.6 | - от 200 до 300 циклов широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.10.7 | - более 300 циклов узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.10.8 | - более 300 циклов широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.11 | Морозостойкость Ускоренный метод (насыщение в растворе сернокислого натрия) | ГОСТ 8269.0 |
| 4.11.1 | - 3 цикла F15 узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.11.2 | - 3 цикла F15 широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.11.3 | - 5 циклов F25 узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.11.4 | - 5 циклов F25 широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.11.5 | - 10 циклов F50 - F100 узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.11.6 | - 10 циклов F50 - F100 широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.11.7 | - 15 циклов F150 - F400 узкая фракция | ГОСТ 8269.0 |
| 4.11.8 | - 15 циклов F150 - F400 широкая фракция | ГОСТ 33109 |
| 4.12 | Плотность истинная | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 |
| 4.13 | Плотность средняя | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 |
| 4.14 | Плотность объемная насыпная: | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33047 |
|  | - в естественном состоянии | ГОСТ 8269.0 |
|  | - в сухом состоянии | ГОСТ 8269.0 |
|  | - в уплотненном состоянии | ГОСТ 8269.0 |
| 4.15 | Пористость горной породы | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 |
| 4.16 | Пустотность | ГОСТ8269.0 ГОСТ 33057 |
| 4.17 | Объемная насыпная масса щебня в партии для перевода количества поставляемого щебня из весовых единиц в объемные | ГОСТ 8269.0 |
| 4.18 | Водопоглощение исходных горных пород | ГОСТ 8269.0 |
| 4.19 | Влажность | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33028 |
| 4.20 | Прочность исходного горного материала (одноосное сжатие) | ГОСТ 8269.0 |
| 4.21 | Выбуривание кернов или резка образцов | ГОСТ 8269.0 |
| 4.22 | Определение сцепления щебня с битумом | ГОСТ 8269.0 |
| 4.23 | Дробление горной породы с рассевом щебня на стандартные фракции | ГОСТ 8269.0 |
| 4.24 | Водостойкость | ГОСТ 25607 |
| 4.25 | Определение физико-механических свойств (основные показатели, узкая фракция), без мрз | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 8267 |
| 4.26 | Определение физико-механических свойств (основные показатели, широкая фракция), без мрз | ГОСТ 32703 |
| 5 | Песок природный, песок из отсевов дробления и их смеси |  |
| 5.1 | Отбор проб | ГОСТ 8736 ГОСТ 31424 ГОСТ 32728 |
| 5.2 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735 |
| 5.3 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735 ГОСТ 32726 |
| 5.4 | Содержание пылеватых, глинистых и илистых частиц |  |
| 5.5 | - методом отмучивания | ГОСТ 8735 ГОСТ 32725 |
| 5.6 | - методом набухания | ГОСТ 8735 ГОСТ 32708 |
| 5.7 | Плотность истинная | ГОСТ 8735 ГОСТ 32722 |
| 5.8 | Плотность объемная насыпная: |  |
|  | - в естественном состоянии | ГОСТ 8735 |
|  | - в сухом состоянии | ГОСТ 8735 |
|  | - в уплотненном состоянии | ГОСТ 8735 |
| 5.9 | Объемная насыпная масса песка в партии для перевода количества поставляемого песка из весовых единиц в объемные | ГОСТ 8735 |
| 5.10 | Пустотность песка | ГОСТ 8735 |
| 5.11 | Влажность | ГОСТ 8735 ГОСТ 32768 |
| 5.13 | Угол внутреннего трения при заданной плотности | ГОСТ 20276 |
| 5.14 | Коэффициент фильтрации песка | ГОСТ 8735 |
| 5.15 | Содержание пластинчатых и игловатых частиц в песке из отсевов дробления | ГОСТ 8269.0 |
| 5.15.1 | Содержание пластинчатых и игловатых частиц в песке из отсевов дробления | ГОСТ 32717 |
| 5.16 | Прочность песка из отсевов дробления горной породы по потере массы после дробления | ГОСТ 8735 ГОСТ 32817 |
| 5.17 | Морозостойкость песка из отсевов дробления | ГОСТ 8269.0 |
| 5.18 | Определение основных физико-механических свойств песка | ГОСТ 8735 |
| 5.19 | Определение содержание вредных примесей | ГОСТ 8735 |
| 5.20 | Морозостойкость песка из отсевов дробления Ускоренный метод (насыщение в растворе сернокислого натрия) |  |
| 5.21 | - 3 цикла | ГОСТ 32720 |
| 5.22 | - 5 циклов | ГОСТ 32720 |
| 5.23 | - 10 циклов | ГОСТ 32720 |
| 5.24 | - 15 циклов | ГОСТ 32720 |
| 6 |
| 6.1 | Отбор проб | ГОСТ 12071 |
| 6.2 | Влажность |  |
|  | - естественная | ГОСТ 5180 |
|  | - на границе текучести | ГОСТ 5180 |
|  | - на границе раскатывания | ГОСТ 5180 |
| 6.3 | Число пластичности и показатель текучести | ГОСТ 5180 |
| 6.4 | Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав грунта: |  |
|  | - ситовой метод без промывки водой | ГОСТ 12536 |
|  | - ситовой метод с промывкой водой | ГОСТ 12536 |
|  | - ареометрический метод | ГОСТ 12536 |
|  | - пипеточный метод | ГОСТ 12536 |
| 6.5 | Плотность грунта естественного залегания методом режущего кольца | ГОСТ 5180 |
| 6.6 | Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180 |
| 6.7 | Плотность средняя | ГОСТ 5180 |
| 6.8 | Плотность насыпная объемная | ГОСТ 5180 |
| 6.9 | Плотность скелета грунта | ГОСТ 5180 |
| 6.10 | Плотность насыпная грунта в буртах и для перевода единиц веса в единицы объема | ГОСТ 5180 |
| 6.11 | Лабораторное определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | ГОСТ 22733 |
| 6.12 | Содержание органических веществ (потери при прокаливании) | ГОСТ 23740 |
| 6.13 | Коэффициент выветрелости и истираемости | ГОСТ 25100 |
| 6.14 | Устойчивость структуры камня против всех распадов | ГОСТ 8269.0 |
| 6.16 | Угол откоса песка | РСН 51 |
| 6.17 | Коэффициента фильтрации грунта | ГОСТ 25584 |
| 6.18 | Подбор щебеночной смеси для устройства оснований и покрытий дорожной одежды из плотных смесей с полным комплексом испытаний | ГОСТ 25607 |
| 6.19 | Опытное уплотнение (пробная укатка) грунтов на объекте | - |
| 6.22 | Одноосное сжатие грунта в одном состоянии | ГОСТ 5180 ГОСТ 20276 |
| 6.23 | Выбуривание или резка образцов для испытания на одноосное сжатие | в соответствии с ГОСТ к мет. изм. |
| 6.26 | Степень уплотнения грунта методом режущего кольца | ГОСТ 5180 |
| 6.27 | Степень уплотнения грунта методом замещения объема (плотномер КПК-М ) | ГОСТ 28514 |
| 6.28 | Степень уплотнения грунта методомнагружения (пластина) | СП 78.13330.2012 |
| 6.29 | Модуль упругости грунта и степень уплотнения методом динамического нагружения (ДПГ) | СП 78.13330.2012 |
| 6.31 | Коэффициент выветрелости | ГОСТ 25100 |
| 6.32 | Коэффициент размягчаемости в воде | ГОСТ 25100 |
| 6.33 | Степень неоднородности гранулометрического состава | ГОСТ 25100 |
| 6.34 | Коэффициент водонасыщения | ГОСТ 25100 |
| 6.35 | Коэффициент пористости | ГОСТ 25100 |
| 6.36 | Коэффициент истираемости | ГОСТ 25100 |
| 6.37 | Классификация грунта | ГОСТ 25100 |
| 6.38 | Определение физико-механических свойств грунта (основные испытания) | ГОСТ 5180 |
| 6.40 | Определение степени пучинистости грунта | ГОСТ 28622 |
| 6.41 | Определение относительной деформации грунтов методом набухания | ГОСТ 12248 |
| 6.42 | Освидетельствование грунтов котлованов | ГОСТ 25100 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства |  |
| 7.1 | Отбор проб асфальтобетона (вырубка) | ГОСТ 12801 |
| 7.1.1 | Отбор проб асфальтобетонной смеси |  |
| 7.2 | Подготовка керна к испытаниям (резка послойно, определение толщины и сцепления слоев) | ГОСТ 9128 |
| 7.3 | Комплексное испытание а/б смеси (с бункера) | ГОСТ 9128 |
| 7.4 | Комплексное испытание а/б смеси (вырубка) | ГОСТ 9128 |
| 7.5 | Состав а/б смеси методом выжигания вяжущего | ГОСТ 12801 |
| 7.6 | Средняя плотность уплотненного материала | ГОСТ 12801 |
| 7.7 | Средняя плотность минеральной части (остова) | ГОСТ 12801 |
| 7.8 | Истинная плотность минеральной части (остова) | ГОСТ 12801 |
| 7.9 | Истинная плотность смеси (пикнометрическим методом) | ГОСТ 12801 |
| 7.10 | Пористость минеральной части (остова) | ГОСТ 12801 |
| 7.11 | Остаточная пористость | ГОСТ 12801 |
| 7.12 | Водонасыщение | ГОСТ 12801 |
| 7.13 | Водостойкость | ГОСТ 12801 |
| 7.14 | Водостойкость при длительном водонасыщении | ГОСТ 12801 |
| 7.15 | Предел прочности при сжатии t00 Предел прочности при сжатии t200 Предел прочности при сжатии t500 | ГОСТ 12801 |
| 7.16 | Предел прочности на растяжение при расколе | ГОСТ 12801 |
| 7.17 | Сдвигоустойчивость, коэффициент внутреннего трения, сцепление при сдвиге | ГОСТ 12801 |
| 7.18 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | ГОСТ 12801 |
| 7.19 | Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | ГОСТ 12801 |
| 7.20 | Сокращенные определения физико-механических свойств асфальтобетона (сцепление слоев, толщины слоев, коэффициент уплотнения, водонасыщение) | - |
| 7.21 | Подбор асфальтобетонной смеси | ГОСТ 9128 |
| 7.22 | Толщина слоя | СП 78.13330.2012 |
| 8 | СМЕСИ АСФАЛЬТОГРАНУЛОБЕТОННЫЕ (АГБС) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ |  |
| 8.1 | Отбор кернов (вырубок) асфальтогранулобетона из конструктивного слоы | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.2 | Отбор проб асфальтогранулобетонной смеси (из кузова автосамосвала или уложенного слоя до начала уплотнения) | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.3 | Подготовка керна к испытаниям (торцевание) и определение толщины слоя | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.4 | Определение водонасыщения образцов, отобранных из конструктивного слоя | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.5 | Изготовление образцов из АГБС | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.6 | Хранение образцов при нгормальных условиях твердения до проектного возраста | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.7 | Тепловая обработка образцов (пропаривание) | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.8 | Определение агрегатного состава АГБС | ГОСТ Р 59118.1, ГОСТ 33029 |
| 8.9 | Выжигание органического вяжущего из АГБС | ГОСТ Р 58401.15 |
| 8.10 | Определение зернового состава АГБС | ГОСТ 33029 |
| 8.11 | Определение объемной плотности | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.12 | Определение водонасыщения | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.13 | Определение предела прочности при сжатии | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.14 | Определение водостойкости | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.15 | Определение однородности по показателю водонасыщения | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.16 | Определение однородности по показателю объемной плотности | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.17 | Содержание воздушных пустот | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.18 | Максимальная плотность | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.19 | Комплексное испытание асфальтогранулобетонной смеси (для периодических испытаний) –объемная плотность, водонасыщение.ю прочность при 20˚С, 50˚С, водостойкость, однородность по показателю водонасыщения и объемной плотности | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.20 | Сокращенный комплекс испытаний для приемо-сдаточных работ – водонасыщение, объемная плотность, влажнось | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 8.21 | Подбор асфальтогранулобетонной смеси (без испытания исходных материалов, входящих в состав АГБС) | ОДМ218.6.1.005-2021 |
| 9 | СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |
| 9.1 | Отбор проб асфальтобетона (вырубка, керн) | ГОСТ Р 58407.5 |
| 9.2 | Отбор проб из бункера | ГОСТ Р 58407.4 |
| 9.3 | Подготовка керна к испытаниям (резка, определение толщины и сцепления слоев) | ГОСТ Р 58439 п.6.3 |
| 9.4 | Комплексное испытание а/б смеси (с бункера) | ГОСТ Р 58406.2 |
| 9.5 | Комплексное испытание по кернам или вырубке из конструктивного слоя (содержание воздушных пустот, толщина слоя) | ГОСТ Р 58406.2 |
| 9.6 | Изготовление асфальтобетонных образцов (с использованием уплотнителя Маршала) | ГОСТ Р 58406.9 |
| 9.7 | Изготовление образцов плит вальцовым уплотнителем | ГОСТ Р 58407.4 |
| 9.8 | Содержание битумного вяжущего (методом выжигания) | ГОСТ Р 58401.15 |
| 9.9 | Зерновой состав | ГОСТ 33029 |
| 9.10 | Максимальная плотность | ГОСТ Р 58401.16 |
| 9.11 | Объемная плотность | ГОСТ Р 58401.10 |
| 9.12 | Содержание воздушных пустот | ГОСТ Р 58401.8 |
| 9.13 | Коэффициент водостойкости | ГОСТ Р 58401.18 |
| 9.14 | Степень адгезии битума с минеральной частью | ГОСТ Р 58401.18 |
| 9.15 | Испытание на устойчивость к колееобразованию | ГОСТ Р 58406.3 |
| 9.16 | Пропорциональная глубина колеи | ГОСТ Р 58406.3 |
| 9.17 | Угол наклона кривой колеобразования | ГОСТ Р 58406.3 |
| 9.18 | Коэффициент длительной водостойкости | ГОСТ Р 58406.6 |
| 9.19 | Пустоты в минеральном заполнителе | ГОСТ Р 58406.10 |
| 9.20 | Пустоты наполненные битумным вяжущим | ГОСТ Р 58406.10 |
| 9.21 | Подбор асфальтобетонной смеси (без испытаний применяемых исходных материалов, входящих в состав) | ГОСТ Р 58406.2 |
| 10 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей |  |
| 10.1 | Зерновой состав | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.2 | Плотность истинная | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.3 | Плотность средняя | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.4 | Пористость | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.5 | Набухание образцов смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.6 | Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.7 | Показатель битумоемкости | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.8 | Гидрофобность активированного порошка | ГОСТ Р 5212 + ГОСТ 32761 |
| 10.9 | Влажность | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 10.10 | Физико-механические свойства минерального порошка | ГОСТ Р 52129 + ГОСТ 32761 |
| 11 | Битумы нефтяные дорожные и строительные Эмульсии битумные дорожные |  |
| 11.1 | Подготовка пробы к испытаниям | В соответствии с ГОСТ к методике измерений |
| 11.2 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501 +ГОСТ 33136 |
| 11.3 | Условная вязкость | ГОСТ 11503 ГОСТ 52128 +ГОСТ Р 58952.6 |
| 11.4 | Динамическая вязкость (условие 1) | ГОСТ 33137 |
| 11.5 | Динамическая вязкость (условие 2) | ГОСТ 33137 |
| 11.6 | Динамическая вязкость (условие 1) после старения | ГОСТ 33137 |
| 11.7 | Динамическая вязкость (условие 2) после старения | ГОСТ 33137 |
| 11.8 | Количество испарившегося разжижителя из жидких битумов | ГОСТ 11504 |
| 11.9 | Растяжимость | ГОСТ 11505 +ГОСТ 33138 |
| 11.10 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506 +ГОСТ 33142 |
| 11.11 | Температура хрупкости битума по Фраасу | ГОСТ 11507 +ГОСТ 33143 |
| 11.12 | Сцепления битума с мрамором и песком | ГОСТ 11508 |
| 11.13 | Изменение массы образца после старения | ГОСТ 33140 |
| 11.14 | Изменение массы после прогрева | ГОСТ 18180 |
| 11.15 | Устойчивость при транспортировании | ГОСТ 52128 +ГОСТ 58952.11 |
| 11.16 | Температура вспышки | ГОСТ 4333 +ГОСТ 33141 |
| 11.17 | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245 +ГОСТ 33134 |
| 11.18 | Содержание вяжущего с эмульгатором | ГОСТ 52128 +ГОСТ 58952.5 |
| 11.19 | Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами | ГОСТ 52128 |
| 11.20 | Остаток на сите | ГОСТ 52128 +ГОСТ Р 58952.7 |
| 11.21 | Устойчивость при хранении | ГОСТ 52128 ГОСТ Р 58952.8 |
| 11.22 | Расслоение | ГОСТ 52128 +ГОСТ Р 58952.9 |
| 11.23 |  | ГОСТ 52128 |
| 11.24 | Сцепление эмульсий 1-го и 2-го классов с поверхностью щебня | ГОСТ 52128 |
| 11.25 | Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии | ГОСТ 52128 +ГОСТ 58952.1 |
| 11.26 | Старение битума по методу RTFOT | ГОСТ 33140-2014 |
| 11.27 | Комплексное испытание эмульсий битумных (основные показатели) | ГОСТ 52128 +ГОСТ 58952.1 |
| 12 | Обработка результатов и накладные расходы |  |
| 12.1 | Обработка результатов и оформление заключения | - |
| 12.2 | Работа инженера - лаборанта | - |
| 12.3 | Выезд на объект для отбора проб и проведения испытаний | В зависимости от удаленности |