АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО“САХАЛИННЕРУД “

Карьер «Лиственничный»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №

«Песок для строительных работ»

(песок из отсевов дробления)

ГОСТ 31424-2010

Фракция ___от 0 до 8 мм.

Модуль крупности _____3,5  -4,0

Объемный вес- ____1500__ кг/м3.

Содержание глины в комках – до 1%.

Класс – второй (очень крупный песок).

Удельная эффективная активность естественных

радионуклидов – менее 370 Бк/кг.

Количество материала в партии        ____ м3.

Предприятие потребитель

Дата отпуска материала

Начальник производства                               Н.А. Жадан

Инженер по качеству                                     А.В. Литвина