АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО“САХАЛИННЕРУД “
Карьер «Лиственничный»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 
«Песок для строительных работ»
(песок из отсевов дробления)
ГОСТ 31424-2010
Фракция ___от 0 до 8 мм.
Модуль крупности _____3,5  -4,0 
Объемный вес- ____1500__ кг/м3.
Содержание глины в комках – до 1%.
Класс – второй (очень крупный песок).
Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов – менее 370 Бк/кг.
Количество материала в партии        ____ м3.
Предприятие потребитель       
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Начальник производства                               Н.А. Жадан
Инженер по качеству                                     А.В. Литвина

